公路泡沫轻质土路基技术规范

Technical Specification for Highway Subgrades with Foamed Lightweight Soil

（征求意见稿）

DB44

广东省地方标准

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

DB44/TXXXX-XXXX

广东省市场监督管理局    发  布

目  录

前  言	II

引  言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 材料与性能	2

4.1 原材料	2

4.2 辅助材料	3

4.3 性能	4

5 勘察设计	6

5.1 一般规定	6

5.2 勘察与调查	7

5.3 性能设计	7

5.4 路基断面设计	8

5.5 附属工程设计	13

5.6 设计计算	19

6 配合比	24

6.1 一般规定	24

6.2 配合比计算	24

6.3 配合比试配	26

6.4 配合比确定	26

7 施工	26

7.1 一般规定	26

7.2 施工准备	26

7.3 现场浇筑	27

7.4 附属工程施工	28

7.5 养护	29

8 质量检验与评定	29

8.1 一般规定	29

8.2 泡沫轻质土	29

8.3 护壁	30

8.4 现浇顶板	31

附录A 吸水及软化性能试验	33

附录B 干湿循环性能试验	34

附录C 表干容重、饱和容重试验	35

附录D  N20圆锥动力触探法	36

附录E 填筑体钻芯法	37

前  言

- 本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

- 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 本文件由广东省交通运输厅提出并组织实施。

- 本文件由广东省交通运输标准化技术委员会归口。

- 本文件主编单位：广东省交通运输建设工程质量事务中心、广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司、保利长大工程有限公司、广州航海学院、广东省高速公路有限公司、广东省路桥建设发展有限公司、广东省有色工业建筑质量检测站有限公司、广东首诚建设科技有限公司、广东冠生土木工程技术股份有限公司。

- 本文件主要起草人：

- 本文件为首次发布。

引  言

- 泡沫轻质土在广东省公路路基工程中广泛应用，近年来在公路改扩建项目中的应用需求快速增长，因应用场景和需求多样，泡沫轻质土生产技术也在迭代发展，且广东地区降雨丰沛、地下水丰富对泡沫轻质土路基耐久性影响大，广东省公路泡沫轻质土路基的设计、施工形式多样，缺少统一的标准及实体质量控制的检测验收方法。为填补相关空白，规范泡沫轻质土路基建设，确保工程质量，在总结广东省泡沫轻质土路基应用成果的基础上，参考国内外有关资料，制定本规范。

公路泡沫轻质土路基技术规范

1 范围

- 本文件规定了公路泡沫轻质土路基材料及性能、勘察设计、配合比、施工、质量检验与评定的要求。

- 本文件适用于各等级新建、改扩建公路以及运营期公路路基病害处治。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 175 通用硅酸盐水泥

GB 8076 混凝土外加剂

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 11969 蒸压加气混凝土性能试验方法

GB/T 17643 土工合成材料 聚乙烯土工膜

GB/T 17688 土工合成材料聚氯乙烯土工膜

GB/T 18046 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB/T 33281 镀锌电焊网

CJJ/T 177 气泡混合轻质土填筑工程技术规程

JC/T 2199 泡沫混凝土用泡沫剂

JTG D30 公路路基设计规范

JTG F10 公路路基施工技术规范

JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程

JTG/T D31-02 公路软土地基路堤设计与施工技术细则

JTG/T D32 公路土工合成材料应用技术规程

JG/T 406 土木工程用玻璃纤维增强筋

DB44/T 2418 公路路堤软基处理技术标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

泡沫轻质土 foamed lightweight soil

用物理方法将发泡液制备成泡沫，再将泡沫按比例混入由水泥、掺合料、外加剂和水搅拌均匀的混合浆料中，经泵送浇筑凝固成型后含有大量均匀封闭微气孔的轻质固态材料。

3.2

发泡剂foaming agent

能用物理方法产生泡沫的表面活性材料。

3.3

发泡液foaming liquid

发泡剂稀释后的液体。

3.4

稀释倍率 dilution multiple

发泡液与发泡剂的质量比。

3.5

发泡倍率 foaming multiple

发泡液制备的泡沫体积与发泡液体积的比值。

3.6

泡沫密度 foam density

泡沫的单位体积质量。

3.7

泡沫沉降距foam column settlement distance

高度和直径均为108mm的泡沫柱静置1h的沉降量。

3.8

泡沫泌水量 foam column bleeding volume

高度和直径均为108mm的泡沫柱静置1h的泌水体积。

3.9

流动度flow value

泡沫轻质土浆料流动性能指标，用圆筒法测量。

3.10

湿容重 wet density

新拌泡沫轻质土浆料流体状态下的单位体积重量。

3.11

表干容重air-dry density

泡沫轻质土试件在标准环境中密封养护 28d的单位体积重量。

3.12

干容重dry density

烘干水分的泡沫轻质土单位体积重量。

3.13

体积吸水率volumetric water absorption

按试验要求泡沫轻质土试件浸泡72h后，游离水分所占体积与试件的体积比。

3.14

标准沉降距 standard settling-distance

泡沫轻质土拌合物在 100mm×100mm×100mm 的立方体试模中硬化后其表面的沉降距离。

3.15

软化系数 softening coefficient

泡沫轻质土试件浸水饱和状态下的抗压强度与同龄期标准养护状态下抗压强度的比值。

3.16

干湿循环系数 dry-wet cycle coefficient

泡沫轻质土试件经干湿循环后的的抗压强度与同龄期标准养护状态下抗压强度的比值。

4 材料与性能

4.1 原材料

- 4.1.1 水泥宜采用强度等级为42.5级及以上的通用硅酸盐水泥，其性能应符合GB175规定。

条文说明：

水泥是泡沫轻质土的主要胶凝材料。一般情况下，泡沫轻质土强度随水泥标号增加而提高，水泥低于42.5级时硬化速度较慢，影响现场施工进度，故建议使用42.5级及以上的水泥。

4.1.2 发泡剂性能应符合表1的规定。

表1 发泡剂性能指标

| 性能指标 | 规定值 |
| --- | --- |
| 泡沫密度（kg/m3） | 30~55 |
| 泡沫沉降距（mm） | ≤3 |
| 泡沫泌水量（ml） | ≤25 |

条文说明：

发泡剂的性能是保证泡沫轻质土浆料稳定性、强度和内部泡孔连通性的关键指标之一，目前国内发泡剂的技术整体技术水平已有显著提升，结合市场调研情况，制定表1中的指标要求。泡沫密度的范围调整至30~55kg/m3。

- 4.1.3 拌合用水应满足JGJ 63的要求。

- 4.1.4 掺合料应符合下列规定：

- a）粉煤灰应采用II级及以上等级粉煤灰，其性能应符合GB/T 1596 的规定。

- b）矿渣粉应采用S95级及以上的粒化高炉矿渣粉，其性能应符合GB/T 18046 的规定。

- c）采用其他活性或部分活性矿物如石灰石粉、磷渣粉、钢渣粉、沸石粉、硅灰等做掺合料时，应符合国家相关标准的规定。

d）采用赤泥、陶瓷粉、建筑垃圾磨粉、细粒土、细砂等惰性材料作为掺合料时，应进行吸水性、干湿循环和干缩性试验。

条文说明：

目前国内一些项目泡沫轻质土也尝试使用了赤泥、陶瓷粉、建筑垃圾磨粉、细粒土、细砂等惰性材料作为掺合料，由于这几类矿物掺合料工程经验较少，材料来源和矿物成分不稳定；惰性材料存在吸水率高、干缩性强的特性，因此，在做配合比设计时，所用掺合料应满足国家、行业相关标准要求，并进行吸水性、干湿循环及干缩性试验，在性能指标满足设计要求后使用。

- 4.1.5 外加剂应符合下列要求：

- a）泡沫轻质土掺入早强剂、憎水剂等外加剂时，外加剂的使用应符合GB 8076 与GB 50119 的要求。

- b）外加剂使用前应与发泡剂进行适应性试验，外加剂对发泡剂性能和泡沫轻质土性能应无不良影响。

条文说明：

外加剂可能会与发泡剂相冲突造成泡沫群消泡或泡沫轻质土混合浆料沉降，因此在使用前应与发泡剂进行适应性试验，防止影响泡沫轻质土成品的质量。

4.1.6 泡沫轻质土所用原材料的检验项目及检验方法应符合表2的规定。

表2  原材料检验项目及检验方法

| 序号 | 原材料名称 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 比表面积、凝结时间、安定性、强度 | GB 175 |
| 2 | 矿渣粉 | 比表面积、烧失量、活性指数及流动比 | GB/T 18046 |
| 3 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、含水量、烧失量、安定性 | GB/T 1596 |
| 4 | 发泡剂 | 泡沫密度、沉降距、泌水量 | CJJ/T 177 |
| 5 | 减水剂 | 含气量、减水率、泌水率比 | GB 8076 |
| 6 | 水 | pH值、氯化物 | JGJ 63 |

4.2 辅助材料

- 4.2.1 辅助材料应符合下列要求：

a）整体性加强材料宜采用镀锌钢丝网、玻璃纤维增强筋网或钢塑土工格栅。镀锌钢丝网性能指标按GB/T 33281执行，玻璃纤维增强筋网指标按JG/T 406执行，钢塑土工格栅技术指标按JTG/T D32执行。

- b）变形缝填缝材料宜采用20mm～30mm厚聚苯乙烯板或10mm～20mm厚夹板。

- c）防渗土工膜厚度不宜小于0.5mm，性能指标及试验方法按GB/T 17643执行。

条文说明：

a）镀锌钢丝网、玻璃纤维增强筋网和钢塑土工格栅用于增强泡沫轻质土填筑体的整体性。钢丝网直径一般为3.0mm，间距10cm×10cm，采用镀锌网主要是由于丝径较小，防止钢丝网片在长期使用中锈蚀损坏；一些项目也采用了土工格栅替代钢丝网片，普通土工格栅抗拉刚度偏小，与泡沫轻质土模量匹配差，建议使用钢塑土工格栅；玻璃纤维增强筋网耐腐蚀性好，也是加强整体性的可选材料。

b）变形缝作为泡沫轻质土分仓浇筑的隔板，本文件对厚度提出了要求，使其具备足够的强度、刚度和稳定性，能承受施工过程中产生的侧压力，不渗漏。

c）防渗土工膜用于阻隔水渗入泡沫轻质土，常用厚度为0.5mm。

4.3 性能

- 4.3.1 新拌或浇筑后泡沫轻质土混合料性能指标应符合表3的规定：

表3  新拌或浇筑后泡沫轻质土混合料性能指标

| 性能指标 | 规定值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 流动度 | 140mm~180mm | CJJ/T 177 |
| 湿容重增加量 | ≤0.3kN/m3 |  |
| 标准沉降距 | ≤5% | JC/T 2199 |

条文说明：

- 泡沫轻质土的流动度与泡沫的加入量多少相关，泡沫加入量越多混合浆料的粘度越高，相应浆料的流动度也越低，流动度范围一般为140mm~180mm。当流动度较小时，泡沫轻质土浇筑时应勤拖动管口，尽量减少浆料的流动距离，在泵送距离较近或施工温度较低时，流动度可取小值，反之取大值。

湿容重增加量和标准沉降距是反应泡沫轻质土浆料经泵送浇筑后，浆料硬化过程的稳定性指标。由于泡沫在浆料硬化过程中会存在消泡、气泡合并、泌水情况，浆料会产生不同程度的下沉，微小下沉属于正常现象，但浆料下沉过大甚至沉陷则会影响填筑体的质量，因此，有必要在配合比阶段对浆料的湿容重增加量进行检验。

- 4.3.2 泡沫轻质土容重等级按湿容重划分为八个等级，湿容重允许偏差范围应符合表4的规定。

表4  湿容重等级

| 等级 | 标准值（kN/m³） | 允许偏差范围（kN/m³） |
| --- | --- | --- |
| W4 | 4.0 | ±0.25 |
| W5 | 5.0 |  |
| W6 | 6.0 |  |
| W7 | 7.0 |  |
| W8 | 8.0 |  |
| W9 | 9.0 |  |
| W10 | 10.0 |  |
| W11 | 11.0 |  |

条文说明：

泡沫轻质土湿容重是水泥基浆料混合泡沫后入模前的混合浆料容重，相比表干容重和干容重，湿容重在配合比和施工过程中容易称量，直接反应浆料的质量。设计上也采用湿容重作为荷载计算容重，泡沫轻质土混合浆料硬化干燥后容重会减少15~20%，可作为设计安全储备。允许偏差是指泡沫轻质土现场浇筑时，浇筑管口浆料的湿容重允许偏差范围。

泡沫轻质土湿容重理论上可在3kN/m³~15kN/m³范围调整。实际上泡沫轻质土浆料湿容重超过11kN/m³后，湿容重逐渐接近粉料水泥基浆液的容重。高效率螺旋混合方式已经很难将泡沫与水基浆液均匀混合，已属于需要采用强制式搅拌生产的轻质混凝土范畴，因此，只列出公路行业常用的连续大产能设备可生产的W4~W11湿容重等级。

4.3.3 泡沫轻质土的抗压强度等级用符号C表示，以泡沫轻质土标准试件单轴抗压强度平均值进行划分，抗压强度平均值和最小值按表5中的规定执行。

表5  抗压强度等级

| 泡沫轻质土强度等级 | 28d立方体抗压强度(MPa) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平均值≥ | 最小值≥ |
| C0.5 | 0.50 | 0.43 |
| C0.6 | 0.60 | 0.51 |
| C0.8 | 0.80 | 0.68 |
| C1.0 | 1.00 | 0.85 |
| C1.2 | 1.20 | 1.02 |
| C1.5 | 1.50 | 1.28 |
| C2.0 | 2.00 | 1.70 |
| C3.0 | 3.00 | 2.55 |
| C5.0 | 5.00 | 4.25 |
| C8.0 | 8.00 | 6.80 |
| 注：C0.5仅用于填充使用，不应用于承重区。 |  |  |

条文说明：

泡沫轻质土的抗压强度等级范围C0.3~C20，通常强度等级低于C0.5的泡沫轻质土浇筑后的填筑体的均匀性较差，体积吸水率高，仅用于废弃管道、涵洞等非承重充填，公路路基填筑强度等级最小取C0.5。

4.3.4 泡沫轻质土湿容重等级对应的强度等级范围和体积吸水率要求参照表6选取。

表6  湿容重等级对应表干容重、强度及体积吸水率范围

| 湿容重等级 | 表干容重γg(kN/m³) | 参考对应强度（MPa） | 体积吸水率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| W4 | 2.90<γg≤3.60 | 0.5～0.8 | ≤12 |
| W5 | 3.80<γg≤4.05 | 0.6～1.2 | ≤10 |
| W6 | 4.60<γg≤5.63 | 0.8～1.5 |  |
| W7 | 5.40<γg≤6.53 | 1.2～2.5 | ≤8 |
| W8 | 6.20<γg≤7.43 | 2.0～4.0 |  |
| W9 | 7.00<γg≤8.33 | 3.5～6.0 | ≤6 |
| W10 | 7.80<γg≤9.23 | 5.0～8.0 |  |
| W11 | 8.60<γg≤10.13 | 6.5～10.0 |  |

条文说明：

泡沫轻质土立方体抗压强度可通过调整原材料的种类及掺量、泡沫比例、外加剂等进行调整，即同容重等级的泡沫轻质土可配置出不同抗压强度的成品泡沫轻质土。设计时可根据表6中湿容重对应的强度等级范围进行选择。

吸水率是表征泡沫轻质土成品质量的重要指标之一。泡沫轻质土是微小泡孔构成的水泥基材料，泡孔完整性越好，孔的连通性越低，水与气体就越难渗透进入材料内部。吸水率可以间接反应干湿循环、吸水软化、冻融循环等耐久性特性。其它泡沫轻质土规范采用的均为质量吸水率，考虑到相同抗压强度等级的泡沫轻质土会对应不同的湿容重和干容重，导致相同吸水质量时不同容重试验计算出的吸水率不一致。因此，本规范采用体积吸水率来表征泡沫轻质土的吸水性能。

4.3.5 当泡沫轻质土处于腐蚀、冻融环境时，应进行对应的耐腐蚀、抗冻融试验。

4.3.6 当泡沫轻质土位于地下水位以下，直立式路堤的泡沫轻质土浸水饱和后的软化系数应符合表7要求。

表7 泡沫轻质土软化系数

| 湿容重等级 | 软化系数 |
| --- | --- |
| W4、W5、W6、W7 | ≥0.8 |
| W8、W9、W10、W11 | ≥0.85 |

4.3.7 当泡沫轻质土位于干湿循环环境，直立式路堤的泡沫轻质土掺合料采用黏性土时，浸水饱和后的干湿循环系数应符合表8要求。

表8 泡沫轻质土干湿循环系数

| 湿容重等级 | 干湿循环系数 |
| --- | --- |
| W4、W5、W6、W7 | ≥0.8 |
| W8、W9、W10、W11 | ≥0.85 |

条文说明：

泡沫轻质土的掺合料来源广泛，常用的有矿渣粉、粉煤灰掺合料，石灰石粉、磷渣粉、钢渣粉、沸石粉、硅灰等活性掺合料，也有尝试应用建筑垃圾磨粉、赤泥、陶瓷粉、石粉等惰性掺合料。惰性粉料作为原材料的泡沫轻质土成品吸水后可能存在程度不同的软化现象，因此提出干湿循环系数指标，用来保证泡沫轻质土成品的吸水稳定性。

5 勘察设计

5.1 一般规定

5.1.1 泡沫轻质土路基设计应遵循安全、耐久、适用和经济的原则。

5.1.2 直立式泡沫轻质土路堤设计年限不宜少于50年。

5.1.3 泡沫轻质土路基设计内容应包括材料性能、轻质土路基断面、附属工程及必要的计算分析等，设计内容应根据使用目的确定。

5.1.4  路基泡沫轻质土不应暴露，并应避免冲刷和撞击。当泡沫轻质土路基在冲刷线以下时，应设置防冲刷措施。

5.1.5  泡沫轻质土路堤可取代挡土墙，但不应用作挡土墙。

条文说明：

泡沫轻质土密度小，抗滑移、抗倾覆能力差，泡沫轻质土路堤用作挡土墙的风险较大。另一方面，由于泡沫轻质土路堤可以直立浇筑，泡沫轻质土路堤通常可以取代挡土墙。

5.1.6  泡沫轻质土路堤采用刚性桩进行地基处理时，应验算刚性桩对泡沫轻质土的压碎安全性，安全性不满足要求时应设置桩帽、连梁或筏板。

条文说明：

刚性桩间距较大，泡沫轻质土抗压强度较小，单桩承担荷载较大时可能产生桩顶处压碎轻质土的现象，因此需要验算刚性桩对泡沫轻质土的压碎安全性。

5.1.7  当泡沫轻质土与对混凝土的腐蚀等级为中或以上的水或土接触时，应进行相应的耐腐蚀设计。

5.1.8  泡沫轻质土不应对路基下及其附近的土壤、地下水、地表水造成污染。当泡沫轻质土掺合料采用工业固废且砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞和镍含量超过GB36600规定的第二类用地的筛选值时，泡沫轻质土中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞和镍的含量不应超过GB36600规定的第二类用地的筛选值。

条文说明：

为降低成本，部分项目在利用磷石膏、陶瓷粉、钢渣粉等工业固废作为泡沫轻质土的掺合料。工业固废中砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞和镍含量可能较高。为避免对相关人体健康形成不可接受的风险，对轻质土中的砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞和镍的含量进行了规定。为简单和安全起见，只考虑轻质土对污染物的“稀释”作用，未考虑轻质土对污染物的“固结”作用。

5.1.9  泡沫轻质土路基的总沉降不宜大于10cm。

条文说明：

泡沫轻质土属于脆性材料，抗拉应变非常小，因此轻质土路堤对不均匀沉降适应性差。轻质土路堤开裂后极易在路面产生反射裂缝或导致护壁开裂，且修复难度大，因此需限制轻质土路堤的差异沉降。轻质土路堤差异沉降很难计算，因此本文件限制轻质土路堤总沉降。工程实践表明，轻质土路堤沉降超过15cm就可能开裂。因此，泡沫轻质土路堤沉降不宜大于10cm。限制轻质土路堤的沉降还可避免轻质土路堤对桥台的推移。

对总沉降提出要求，未对工后沉降提出要求，主要原因有：轻质土路堤施工完毕时间与通车时间往往不一致。

拓宽抬高路段分幅分期施工时，曾要求相邻区块沉降差异小于3cm。考虑差异沉降计算困难，对轻质土适应的差异沉降研究较少，因此未提处差异沉降要求。

本文件虽然未对泡沫轻质土路堤的差异沉降进行规定，仍对减少泡沫轻质土路堤差异沉降和开裂的措施进行了规定。

5.1.10  对路基范围及其附近存在滑坡、泥石流、岩溶、采空区等不良地质路段，应综合地形地貌、地质、水文、轻质土路堤断面等对场地稳定性和适宜性进行评价，必要时应采取相应措施。

5.1.11  泡沫轻质土路堤附近存在加载、开挖等作业时，应评估附近加载、开挖等作业对泡沫轻质土路基的影响，并采取相应措施。

条文说明：

泡沫轻质土路基附近存在新建路堤、填方场坪、基坑等加载或开挖作业时，可能导致已经施工的轻质土路堤开裂，软土地区尤其严重。为减少附近作业对泡沫轻质路基的影响，通常采取合理安排施工顺序、加强轻质土路堤或相邻加载区地基、加强开挖区支护措施等。

5.2 勘察与调查

5.2.1  软土地区的泡沫轻质土路堤勘察应符合DB44/T2418的规定，勘察孔间距不宜大于50m。既有路基换填轻质土时，应测试软土的初始孔隙比、压缩指数、再压缩指数。

5.2.2  泡沫轻质土路基路段应根据勘察与调查资料预测设计使用年限内的最高内涝水位；部分或全部轻质土位于地面以下时，应根据勘察与调查资料预测设计使用年限内的最高地下水位。

5.2.3  部分或全部泡沫轻质土位于地面或水位以下时，与泡沫轻质土接触的土、地下水应查明其对混凝土的腐蚀等级。

条文说明：

目前JTG C20-2011《公路工程地质勘察规范》规定了水、土对混凝土结构的腐蚀性评价标准。泡沫轻质土的物理化学性质与混凝土的物理化学性质相似，水、土对泡沫轻质土的腐蚀性标准可借鉴水、土对混凝土的腐蚀性评价标准。因此，与泡沫轻质土接触的土、水要求查明其对混凝土的腐蚀等级。

5.2.4 既有路基病害处治或既有路基抬高采用泡沫轻质土时，应收集既有路基施工、检测、监测、竣工、养护等资料，调查病害原因，设计需要时应补充勘察、检测、监测等。

5.3 性能设计

5.3.1  泡沫轻质土容重和无侧限抗压强度

5.3.1.1  泡沫轻质土的容重和无侧限抗压强度应根据公路等级、交通等级、应用部位等综合确定。

5.3.1.2  地下水位以上的泡沫轻质土最小设计湿容重等级不宜低于W5，强度等级宜符合表9的要求。水位以下的泡沫轻质土容重和强度等级宜按表10确定。施工期积水多且抽排困难的部位，泡沫轻质土湿容重等级不应低于W11。

表9   泡沫轻质土无侧限抗压强度指标

| 部位 | 距离路面结构层底面距离（cm） |  | 无侧限抗压强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高速公路、一级公路 | 其他等级公路 |
| 路床 | 轻、中、重交通等级 | 0～80 | ≥C1.2 | ≥C1.0 |
|  | 特重、极重交通荷载等级 | 0～120 | ≥C1.5 |  |
| 路堤 |  |  | ≥C1.0 | ≥C0.8 |
| 地基土置换 |  |  | ≥0.6 |  |
| 注：无侧限抗压强度为龄期 28 天。 |  |  |  |  |

表10 水位以下部位填筑的性能指标

| 计算水位以下（m） | 最小容重等级 | 最小强度等级 |
| --- | --- | --- |
| ≤3 | W6 | C0.8 |
| ＞3 | W7 | C1.0 |

条文说明：

不规定最大容重的主要原因：目前轻质土掺合料种类繁多，部分项目采用掺黏土的轻质土，密度过小难以保证轻质土强度；采用轻质土路堤的目的多样，有的路基是为了节约用地，不是为了减少路堤荷载。

5.3.1.3  泡沫轻质土用于路基范围空洞填充、管线回填时，应按饱满性、施工性和经济性综合确定强度等级、容重等级。

5.3.2 泡沫轻质土吸水率

用于水位以下、直立式路堤的泡沫轻质土，按附录A试验的吸水率应符合表6的要求。

5.3.3  泡沫轻质土抗冻指标

当泡沫轻质土路堤位于冻融环境时，应给出抗冻要求。抗冻性指标按 GB/T11969 试验确定。

5.3.4  耐干湿循环性能

当泡沫轻质土位于干湿循环环境，直立式路堤的泡沫轻质土掺合料采用黏性土时，按附录B试验的干湿循环系数应符合表8的要求。

5.4 路基断面设计

5.4.1 既有路堤泡沫轻质土拼宽路堤断面

5.4.1.1  一般路段宜根据拼宽路基宽度、既有路堤结构和边坡坡度等采用图1（a）~图1（e）所示的横断面及图1（f）所示的纵断面。既有路堤高度较大时的轻质土拼宽路基横断面宜采用图1（c）、图1（d）所示横断面；既有路堤为轻质土路堤或挡土墙路堤时，轻质土拼宽路堤宜采用图1（e）所示横断面。泡沫轻质土底面宽度不宜小于2m，泡沫轻质土拼宽路基与既有路堤之间的界面是否设置台阶、锚筋等应根据稳定分析、施工需要等因素确定。

（a）                               （b）                               （c）

（d）                                 （e）                        （f）

1—地基；2—轻质土拼宽路堤；3—既有路堤；4—既有边坡；5—削陡后边坡；6—普通土拼宽路堤

图1  一般路段泡沫轻质土拼宽路堤断面

5.4.1.2  桥头泡沫轻质土路堤纵断面宜采用图2（a）所示的纵断面。桥头泡沫轻质土路堤宜与桥台分离，泡沫轻质土不应位于桥梁桩基承台上，桥台应设置搭板。台背泡沫轻质土路堤长度应根据桥台类型、路堤纵向稳定性、容许工后差异沉降率、施工需要等综合确定，泡沫轻质土底面长度不宜小于4m，且宜使，泡沫轻质土顶面长度宜按式（1）确定。与泡沫轻质土路堤相邻的普通土路堤沿路堤纵向的稳定性应满足DB44/T2418的要求。直立式泡沫轻质土路堤路堤进入普通土路堤锥坡不应少于1m。

（1）

式中：

——台背泡沫轻质土路基长度（m）；

——一般路段工后沉降量（cm）；

——桥头路堤纵坡容许工后增大值（%）。

（a）纵断面                                          （b）横断面

1—地基；2—轻质土路堤；3—普通土路堤；4—支护结构；5—桥台柱；6—台帽；7—梁；8—搭板；9—枕梁；10—既有边坡；11—钢筋混凝土板；12—路面

图2  桥头路段泡沫轻质土拼宽路堤断面

条文说明：

轻质土路堤与桥台分离可节省轻质土用量、减少对桥台的推力，而且不易因路桥差异沉降而导致轻质土开裂。图说明1中轻质土路堤将部分轻质土放在座板式桥台的桩基承台上，差异沉降明显，轻质土路堤在搭板末端荷载作用下断裂。要求的主要目的是使搭板末端的枕梁位于轻质土底面范围内，利于轻质土路堤的纵向稳定性。

图说明1  不均匀沉降导致轻质土断裂

5.4.1.3  桥头泡沫轻质土路堤宜采用图1（a）~图1（e）所示的横断面。因扩建桥梁的桥台施工，需要直立开挖既有路堤边坡的路段宜采用图2（b）所示的横断面，当轻质土浇筑至路床底面附近时，应将路床底面以上的钢板桩割除。

条文说明：

桥头轻质土拼宽路堤横断面在既有路肩设置支护结构后直立开挖，其目的是为桥台施工提供工作面。

5.4.1.4  既有路肩对应的路床较差时，可将其换填为泡沫轻质土，泡沫轻质土路堤宜采用如图3所示的横断面。

（a）                                     （b）

1—地基；2—轻质土；3—既有路堤；4—既有边坡；5—削陡后边坡

图3  既有路肩下路床换填泡沫轻质土

条文说明：

通常情况下，泡沫轻质土路基施工完成后再拆除原防撞护栏和挖除土路肩，因此大部分轻质土拼宽路堤断面为图1（a）或图1（b）。路床土质差、压实度和回弹模量较低时，通常将其换填为水稳料或泡沫轻质土。

5.4.1.5  当路基拼宽宽度小于3m时，泡沫轻质土拼宽路堤宜与护肩墙路堤等方案进行比选。

条文说明：

路基拼宽宽度小于3m时，直立拼宽路堤的高度小于2m，扣除路面结构和混凝土顶板后，轻质土的厚度、数量均较小。此时采用素混凝土护肩墙往往更便于施工。

5.4.2 既有路堤泡沫轻质土拼宽并加高路堤断面

既有路基既拼宽并加高时，宜采用图4所示的横断面。应根据施工期交通组织安排进行轻质土分区和施工安排设计。轻质土分区之间的临时侧壁可采用木模板或混凝土预制块等防护。

（a）                                 （b）                               （c）

1—地基；2—轻质土拼宽；3—既有路堤；4—轻质土加高路堤；5—地基处理；6—普通土拼宽路堤；7—既有边坡；8—削陡后边坡；9—拼宽路堤与加高路堤界面

图4  泡沫轻质土拼宽并加高路堤横断面

条文说明：

拓宽抬高路基需要保障道路通行时，通常先施工左右幅拓宽泡沫轻质土路基，交通转换至两侧后再施工中间路基。

5.4.3 新建路基泡沫轻质土路堤断面

5.4.3.1  根据用地情况，泡沫轻质土路堤横断面宜采用图5（a）或图5（b）所示的横断面。为降低工程费用，用地受限路段泡沫轻质土路堤横断面可采用图5（c）或5（d）所示的混合断面。陡坡路段采用泡沫轻质土路堤时，泡沫轻质土路堤横断面宜采用图5（c）所示断面。软土地基或存在地下管线或构筑物的地基换填泡沫轻质土时，泡沫轻质土路堤横断面宜采用图5（e）所示断面。排水固结与泡沫轻质土联合应用时，泡沫轻质土路堤横断面宜采用图5（f）或图5（g）所示的横断面。

条文说明：

桥头采用泡沫轻质土路堤，且其沉降小于10cm时，通常采用桩柱式桥台。相对软基上常用的座板式桥台，有效减少了桥台造价。

《城市轨道交通结构安全保护技术规范》 CJJ/T 202规定作用于城市轨道交通地下结构外壁上的附加荷载不大于20kPa。因此，公路路基位于既有地铁隧道、地铁车站等地埋结构物上方时，通常采用轻质土路堤、换填轻质土等控制结构物附加荷载。

排水固结路堤具有极限填土高度，当路堤高度接近或超过排水固结路基极限高度时，通常采用复合地基。当无法采用复合地基时，采用排水固结与泡沫轻质土路堤也是可行、较节约的方案。先利用小于极限填土高度的填土荷载进行预压，然后卸除部分荷载，换成轻质土。我国最早采用泡沫轻质土路堤的中山至江门高速公路就采用了排水固结与泡沫轻质土联合应用的方案。

5.4.3.2  一般泡沫轻质土路堤纵断面宜采用图1（f）所示断面。涵洞两侧采用泡沫轻质土路堤纵断面宜采用图5（h）所示断面。桥头泡沫轻质土路堤纵断面可采用图2（a）、图5（i）、图5（j）所示断面。桥头泡沫轻质土路堤纵断面采用图2（a）所示断面时，轻质土路堤应与桥台分离，轻质土不应位于桥梁桩基承台上，桥台应设置搭板。

（a）                               （b）                              （c）

（d）                        （e）                             （f）

（g）                                            （h）

- （j）

- 1—地基；2—轻质土；3—普通土；4—竖向排水体；5—涵洞；6—台帽；7—梁；8—搭板；9—路面；10—桩；11—承台；12—U形台；13—卸载土方

图5  新建泡沫轻质土路堤断面

5.4.3.3  桥头轻质土路堤纵向长度宜根据桥台类型、泡沫轻质土路堤纵向稳定性、桥头路堤容许工后沉降和容许工后差异沉降率、桥台与轻质土路堤相邻的普通土路堤施工顺序、与轻质土路堤相邻的普通土路堤地基处理方案及其纵向稳定性等综合确定。桥头泡沫轻质土路堤纵断面采用图2（a）所示断面时，宜使，并应符合下列规定：

a）与轻质土路堤相邻的普通土路堤先于桥台施工且纵向安全系数符合DB44/T2418规定时，轻质土路堤纵向稳定性应满足要求。

b）与轻质土路堤相邻的普通土路堤后于桥台施工，且地基处理采用排水固结法、预制桩且路堤纵向安全系数符合DB44/T2418规定时，轻质土底面长度不宜小于软土厚度的1.5倍。

c）与轻质土路堤相邻的普通土路堤后于桥台施工，且地基处理采用搅拌桩复合地基且路堤纵向安全系数符合DB44/T2418规定时，轻质土底面长度不宜小于软土厚度的0.5倍。

条文说明：

柱式台、座板式台、肋式台、U形台抗水平能力差别较大，因此不同桥台形式对台后轻质土路堤长度的要求不同。

a）与轻质土路堤相邻的普通土路堤先于桥台施工且纵向安全系数符合DB44/T2418规定时，桥台施工时，与轻质土路堤相邻的普通土路堤对桥台的挤土效应已完成。采用柱式桥台时，轻质土路堤自身不发生纵向水平滑动和倾覆即可；采用其他桥台时，甚至可以允许轻质土路堤对桥台产生一定水平推力。

b）与轻质土路堤相邻的普通土路堤采用排水固结处理时，根据数值模拟结果和工程经验给出建议；与轻质土路堤相邻的普通土路堤采用预制桩处理时，根据省内外对预制桩施工挤土效应影响范围的测试结果给出建议。

c）与轻质土路堤相邻的普通土路堤采用搅拌桩复合地基处理时，主要考虑了搅拌桩施工质量实际情况，参考日本道路协会的《软土地基处理技术指南》研究成果给出建议。

5.4.4 既有病害路基泡沫轻质土处治横断面

5.4.4.1  工后沉降大或稳定性差的路堤换填泡沫轻质土时，宜采用图6（a）、图6（b）所示的横断面，换填泡沫轻质土的范围应根据病害范围、稳定分析、沉降计算、施工需要等综合确定。

5.4.4.2  既有路堤滑塌后采用泡沫轻质土修复时，宜采用图6（c）所示的横断面，应清除滑动面内的岩土，并在稳定土层设置台阶或锚固设施。泡沫轻质土范围应根据滑塌及开裂范围、稳定分析、施工需要等综合确定。

5.4.4.3  既有桥台、涵洞、路肩墙因水平土压力过大产生病害时，宜采用图6（d）所示断面。既有涵洞、路堤墙因竖向压力过大而产生病害时，宜采用图6（e）、6（f）所示断面。换填泡沫轻质土的范围应根据计算分析、施工需要等综合确定。

5.4.4.4  桥台或涵洞搭板下脱空区采用泡沫轻质土填充时，可采用图6（g）所示的断面。

条文说明：

桥台、涵洞搭板脱空多采用注浆方案。注浆的主要目的通常是填充搭板下脱空区，台背或涵背填料压实不足时还可对其进行胶结。注浆费用高，且增加荷载明显，导致桥头、涵背软基进一步沉降。因此搭板下脱空区采用轻质土填充具有其优点。

（a）                            （b）                            （c）

（d）                            （e）                              （f）

（g）

1—地基；2—轻质土；3—普通土；4—锚固设施；5—路肩墙、桥台或涵洞；6—涵洞；7—路堤墙；8—搭板

图6  泡沫轻质土处治病害路基

5.4.5 泡沫轻质土断面其他要求

5.4.5.1  泡沫轻质土厚度不宜小于1.0m。

5.4.5.2  泡沫轻质土顶面有坡度要求时，应设置台阶，台阶高度不宜大于15cm。

5.5 附属工程设计

5.5.1  护壁

5.5.1.1 泡沫轻质土路堤应设置满足耐久性、强度和外观要求的护壁。直立式泡沫轻质土路堤护壁可采用混凝土类或石材类砌块、面板等或现浇薄壁墙等，可能被撞击、冲刷的部分应采用现浇薄壁墙或增加防护措施。放坡式轻质土路堤可采用黏土包边作为护壁。

条文说明：

与《公路路基设计规范》JTG D30规定轻质土高度超过3m时应采用现浇护壁不同，本文件对此未作要求。主要原因有：

a）现浇护壁造价高，美观性没优势；

b）易出现差异沉降、纵向裂缝、护壁倾斜等病害。

c）对应用时间18年的中山~江门高速公路的预制面板护壁轻质土路堤检测表明，预制面板护壁轻质土路堤护壁碳化深度约3mm，轻质土抗压强度超过设计强度。主要病害有桥台耳墙处轻质土与耳墙脱离约2cm，部分面板砌缝处有CaCO3析出物。采用预制面板护壁的轻质土路堤耐久性满足工程需要。

5.5.1.2 预制面板护壁应符合下列要求：

a) 护壁基础应采用混凝土现浇，强度等级不宜低于C25。护壁基础宽度不宜小于80cm，厚度不宜小于30cm。护壁基础埋深不应小于基础厚度，软基路段不宜小于边沟基槽深度。护壁基础和护壁应设置与轻质土路堤变形缝对齐的沉降缝。

b）护壁面板宜采用细石混凝土预制，面板厚度不宜小于4cm，面积不宜超过0.3m2，强度等级不应低于C25。护壁砌筑砂浆强度不应低于M7.5。

c）护壁面板应通过拉筋与立柱焊接固定。拉筋可采用HBP300钢筋，拉筋直径不宜小于6.0mm。立柱可采用等边角钢，泡沫轻质土路堤高度小于5m时，角钢边长宜为50mm；泡沫轻质土路堤高度大于5m时，角钢边长宜为70mm。

d）对破损的预制面板护壁，宜开挖出立柱重新安装面板，然后浇筑轻质土。用地容许时，也可在既有护壁外侧安装新护壁并在新旧护壁之间浇筑轻质土。

5.5.1.3 预制砌块护壁应符合下列要求：

a)土质地基宜设置护壁基础。护壁基础可采用砌块砌筑或混凝土现浇。护壁基础宽度不宜小于50cm，厚度不宜小于30cm。护壁基础埋深不应小于基础厚度，软基路段不宜小于边沟基槽深度。护壁基础和护壁应设置与轻质土路堤变形缝对齐的沉降缝。

b）砌块护壁的厚度不宜小于19cm，砌块强度等级不宜低于MU15。

c）护壁砌筑砂浆强度不应低于M7.5。

d）对破损的预制砌块护壁，宜拆除砌块并开挖轻质土宽度不小于20cm，重新砌筑护壁后浇筑轻质土。

5.5.1.4  现浇薄壁墙护壁应符合下列要求：

a）护壁基础宽度应根据泡沫轻质土、路面结构施工过程中护壁抗倾覆稳定分析确定，护壁基础宽度不宜小于1m，厚度不宜小于20cm。护壁厚度不应小于10cm，护壁配筋时厚度不宜小于15cm。

b）护壁与泡沫轻质土之间应采可靠的拉接措施。采用锚筋时，泡沫轻质土中的锚筋末端宜设置与锚筋垂直的钢板，如图7所示。

c）现浇护壁的沉降应均匀，且应与泡沫轻质土路堤的沉降应接近。

d）现浇护壁的沉降缝间距宜为10m~15m。

1—现浇护壁；2—锚筋；3—钢板；4—轻质土

图7  现浇护壁与轻质土之间的拉接措施

条文说明：

轻质土与钢筋的粘结力很小，在轻质土中的锚筋末端设置与锚筋垂直的钢板可充分利用轻质土的抗压性能增大锚固力。

5.5.1.5  斜坡上的直立保护壁外侧应设置平台，平台宽度不宜小于1m。平台宜采用素混凝土硬化或培粘土植草。

5.5.1.6  黏性土护壁厚度不应小于30cm，宜采用小型机械压实。护壁采用流塑或软塑状软黏土时可不做压实度要求。黏性土护壁宜采用草灌混合绿化。

5.5.2 加筋

5.5.2.1  泡沫轻质土内宜设置钢丝网、钢筋网、土工格栅等减少开裂的加筋材料，并应符合下列规定：

a）钢丝网宜采用镀锌铁丝或不锈钢丝，丝径宜为2.5mm～3.2mm，网格间距宜为100mm，钢丝网不应有锈蚀。

b）钢筋网宜选用直径6mm的钢筋，钢筋网间距宜为100mm~200mm，钢筋不应有锈蚀。

c）土工格栅宜选用双向土工格栅，格栅延伸率不宜大于3%，断裂拉力不应小于60kN/m。

d）加筋材料与轻质土顶面、底面的间距宜为0.3 m~0.5 m。加筋材料的竖向间距不宜大于2m。

e）相邻两层加筋材料搭接部位应错开50cm以上。相邻两块钢筋网、土工格栅的搭接宽度不宜小于20cm，宜采用铁丝绑扎。

5.5.2.2  加筋材料应铺设至护壁。采用现浇薄壁墙时，加筋材料宜浇筑在墙内或与墙上预留锚筋连接牢固。

条文说明：

部分现浇护壁与轻质土之间没有连接措施或连接措施偏弱，泡沫轻质土凝固收缩可能导致轻质土与护壁之间出现裂缝，雨水或养护水进入裂缝导致护壁倾斜，裂缝宽度、深度加大。部分项目加筋铺设至角钢处，而角钢与护壁之间有连接钢筋，因此角钢附近形成薄弱界面，泡沫轻质土凝固收缩导致角钢附近出现纵向裂缝，雨水或养护水进入裂缝导致裂缝宽度、深度加大，甚至导致护壁鼓胀变形，见图说明2。

- 现浇护壁倾斜                               （b）角钢附近轻质土开裂

图说明2  加筋不当导致的病害

5.5.3 防排水

5.5.3.1  泡沫轻质土顶面宜设置混凝土板或防水土工膜。泡沫轻质土依附于岩土边坡时，混凝土板或防水土工膜宜应伸出交界面不小于1.0m。采用包边土护壁时，护壁内侧应铺设防水土工膜。混凝土防渗等级不宜低于P6。防水土工膜宜选用聚乙烯或聚氯乙烯复合土工膜，其技术性能应满足表11并符合GB/T 17643和GB/T 17688的规定。

表11 防水土工膜技术性能

| 技术性能 | 规定值 |
| --- | --- |
| 渗透系数（cm/s） | ≤10-11 |
| 断裂强度（kN/m） | ≥20 |
| CBR顶破强度（kN） | ≥2.5 |
| 膜厚（mm） | ≥0.3 |

5.5.3.2  泡沫轻质土路堤横断面设富裕宽度、平台时，富裕宽度、平台应利用混凝土封闭，混凝土厚度不宜小于10cm。

条文说明：

由于预制面板护壁通常高出泡沫轻质土一定高度，不少设置富裕宽度的路堤在泡沫轻质土顶面有预制面板护壁与路面结构形成一条水槽（图说明3），水槽内的积水沿护壁附近泡沫轻质土的裂隙下渗，最后从砌筑质量不佳的预制面板砌缝中流出，导致泡沫轻质土析出CaCO3，因此，本文件未要求设置富裕宽度，并要求设置富裕宽度时应对其进行封闭。

（a）护壁与路面之间的水槽                      （b）护壁外侧析出的CaCO3

图说明3  富裕宽度设置不当的影响

5.5.3.3  对于侧面临空的泡沫轻质土路堤，除非其依附的岩土边坡及其地基均为强透水岩土，应在其依附的边坡和地基上设置排水设施。排水设施应便于施工、避免被堵塞。根据工程情况可采用分散排水或集中排水方式。

a）分散排水设施可由水平布置的盲沟、排水管、排水垫层等组成，如图8所示。盲沟之间、盲沟与排水垫层之间的竖向间距不宜大于3m、排水管的纵向间距不宜大于5m。坡面明显渗水点处应设置盲沟和排水管。盲沟和排水管宜在轻质土浇筑面高于盲沟顶面后反开挖施工。盲沟横断面的宽度和高度均不宜小于20cm，盲沟底部应设防渗土工布，顶面和内侧侧面应设反滤土工布；排水管直径不宜小于7cm，排水管不应打孔。

（a）轻质土底部为排水垫层                           （b）轻质土底部为混凝土板

1—盲沟；2—排水管；3—既有边坡；4—轻质土；5—岩土；6—混凝土板；7—路面；8—排水垫层；9—反滤土工布；10—桩；11—削陡后边坡

图8  分散式排水设施

b）台后轻质土与普通土路堤之间的水宜采用分散式排水方式，可利用排水管将盲沟中的水引至锥坡外。

c）集中排水设施可由水平布置的盲沟、排水垫层和竖向布置的排水管等组成，如图9所示。盲沟宜设置在台阶上。排水管应连通盲沟、排水垫层，宜采用软式透水管。盲沟间距、盲沟与排水垫层的竖向间距均不宜大于3m、排水管纵向间距不宜大于5m，明显渗水点处应设置盲沟。盲沟横断面宽度和高度均不宜小于20cm，盲沟采用反滤土工布包裹。排水管直径不宜小于7cm。设置排水设施后，应将坡面满铺防水土工膜或将各个盲沟和排水管靠泡沫轻质土侧分别半包，如图10所示。

（a）轻质土底部为排水垫层                              （b）轻质土底部为混凝土板

1—盲沟；2—排水管；3—既有边坡；4—轻质土；5—岩土；6—混凝土板；7—路面；8—排水垫层；9—反滤土工布；10—桩；11—软式透水管

图9  集中式分排水设施

（a）软式排水管及防水土工膜固定方式                        （b）盲沟及防水土工膜固定方式

1—坡面；2—防水土工膜；3—U形钉；4—软式透水管；5—碎石

图10  集中式排水设施固定方式

c) 泡沫轻质土底部设置排水碎石垫层时，垫层顶面应设反滤土工布。

条文说明：

排水垫层通常不做压实度要求。轻质土底面积水无法排出时，可不设排水垫层。

5.5.3.4 泡沫轻质土路堤上部路面内应设置排水管将路面下渗的水排出，必要时可设置连通排水管的纵向盲沟，如图11所示。排水管宜采用直径5cm~7.5cm的PVC管，间距宜3m~5m，设置盲沟时取大值。盲沟横断面宽度和宽度均不宜小于10cm，应设反滤土工布。

1—护栏基座；2—顶板；3—排水管；4—盲沟

图11  路面内排水设施

5.5.3.5 在地下水位以下换填容重小于10kN/m3的泡沫轻质土时，应采取措施避免施工期间轻质土上浮。弱透水层中可设置集水坑并抽水，存在强透水层时宜打设钢板桩。

5.5.3.6 既有路堤拼宽采用泡沫轻质土且雨季施工时，宜对清表、开挖台阶后的坡面喷射混凝土、抹砂浆等，混凝土厚度不宜小于4cm，砂浆厚度不宜小于2cm。宜利用PVC管等将急流槽的水引至泡沫轻质土路堤以外。

5.5.3.7 新建项目的陡坡路堤采用泡沫轻质土路堤时，泡沫轻质土路堤上方应设置截水沟。

5.5.4 变形缝

5.5.4.1  泡沫轻质土路堤长度或宽度超过15m时应设置变形缝，变形缝间距不应大于15m，缝宽宜1cm~2cm。当轻质土厚度、地质条件、地基处理方案等变化较大处，应增设变形缝。

5.5.4.2  泡沫轻质土与结构物接触面处，宜设置变形缝。

5.5.4.3  变形缝应沿断面贯通设置，宜采用塑料泡沫板。

5.5.4.4  保护壁变形缝设置宜利于保护壁的美观。

5.5.5 调坡层

5.5.5.1  泡沫轻质土路堤顶面调坡宜采用混凝土调坡，也可采用级配碎石调坡。

5.5.5.2  调坡层可采用与顶板、底基层等相同材料并同时实施。

5.5.5.3  应给出调坡分区坐标、各区调坡层底面高程和体积等。

5.5.6 护栏基座与顶板

5.5.6.1  直立轻质土路堤顶面应设置护栏基座。护栏基座宜采用L形钢筋混凝土基座，基座底宽不应小于3.0m，厚度不宜小于20cm。护栏基座混凝土强度等级不小于C25。

条文说明：

研究表明，大型车辆撞击时先是前轮斜向撞击护栏，然后后轮平行撞击护栏，后轮撞击时撞击力最大。当汽车完全位于护栏基座范围内时，汽车、护栏、基座成为一个结构系A，汽车与护栏基座之间的撞击力成为结构系A的内力，不影响结构系的整体稳定性。因此，基座宽度应满足汽车完全位于护栏基座上的要求。按照《公路工程技术标准》JTG B01-2014中车辆荷载布置，轮距1.8m，中后轮着地宽度为0.6m，护栏底部宽度约为0.6m，累计宽度约3.0m。因此，规定基座底宽不应小于3.0m。

5.5.6.2  护栏基座应双层配筋。护栏基座配筋、基座下轻质土抗压强度应根据汽车撞击时的受力分析确定。基座下轻质土中宜设置钢筋网。

5.5.6.3  泡沫轻质土路堤顶面护栏内侧宜设置混凝土顶板。顶板厚度不宜小于15cm，混凝土不宜低于C20，顶板可与轻质土顶面调坡结合。桥头路段、沉降较大路段的顶板应双层配筋。

5.5.7  依附的边坡

5.5.7.1  土质边坡应清表且无松土，清表厚度不宜小于30cm。岩质边坡应清除易滑落的松散体。

条文说明：

松土抗剪强度低，轻质土依附的边坡上存在松土时，可能导致轻质土路堤沿松土滑动。某轻质土路堤依附于松土边坡，降雨后轻质土路堤发生滑塌事故。

5.5.7.2  轻质土路堤依附粘性土边坡且设置竖向排水管时应设置台阶，台阶高度不宜大于0.5m。

5.5.7.3  侧面临空轻质土路堤依附的黏性土边坡的综合坡率不宜陡于1:1；砂性土边坡的综合倾角不宜陡于休止角。

5.5.7.4  侧面临空轻质土路堤依附的边坡稳定安全系数小于1.05。或包括轻质土路堤在内的边坡稳定安全系数不满足表12时，应对轻质土路堤依附的边坡先行加固。

表12 侧面临空轻质土路堤依附的边坡稳定安全系数

| 分析工况 | 稳定安全系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二级及以上公路 | 三、四级公路 |
| 正常工况 | 1.35 | 1.30 |
| 暴雨或连续降雨工况 | 1.25 | 1.15 |

5.5.7.5  换填轻质土的基坑边坡稳定性不足时，应放缓边坡或采取支护措施，可采用打设钢板桩或锚杆。

5.5.8  锚固设施

5.5.8.1  侧面临空的泡沫轻质土路堤应满足水平滑动稳定要求，否则应调整轻质土路堤断面、设置台阶或锚固设施。锚筋可设置在边坡上，也可设置在轻质土底面。

5.5.8.2  与既有挡土墙、直立轻质土路堤拼接时，宜设置锚固设施，如图12所示。

1—既有挡土墙或轻质土路堤；2—锚筋；3—钢板；4—拼宽轻质土路堤；5—钻孔

图12  与既有挡土墙、轻质土路堤之间的锚固设置

5.5.8.3  锚筋进入土质边坡或地基的长度不宜小于3m，钻孔直径不宜小于11cm，水泥浆强度等级不宜低于M25。锚筋宜采用HRB400钢筋或钢管。钢筋直径不宜小于25mm，钢管直径不宜小于48mm。锚筋进入轻质土的长度不宜少于0.5m，锚筋上设抗压钢板宽度不宜小于10cm，长度不宜小于50cm。

5.6 设计计算

5.6.1 指标取值

不同的环境条件和工程条件下泡沫轻质土的相关性能指标取值应符合表13的要求。

表13   设计计算性能指标取值

| 验算内容 | 验算指标 | 验算指标取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水条件 | 指标取值 |
| 地基承载力、沉降验算 | 泡沫轻质土容重 | 地下水位以上 | 施工湿容重 γf |
|  |  | 地下水位以下 | R=(1.1～1.3)γf |
| 结构上覆荷载验 算 | 泡沫轻质土容重 | 地下水位以上 | 施工湿容重γf |
|  |  | 地下水位以下 | R=(1.1～1.3)γf |
| 抗浮验算 | 泡沫轻质土容重 | 地下水位以上或以下 | 施工湿容重γf |
| 路基整体稳定性 验算 | 泡沫轻质土粘聚力、内摩擦角 | 地下水位以上 | 无试验资料时，c=120kpa，φ=6° |
|  |  | 地下水位以下 | 无试验资料时，c=100kpa，φ=4° |
| 抗滑动、抗倾覆 稳定性验算 | 与碎石土、砂类土或 基岩接触面摩擦系数 | 地下水位以上 | 0.6 |
|  |  | 地下水位以下 | 0.5 |
|  | 与粘性土、强风化层 接触面摩擦系数 | 地下水位以上 | 0.5 |
|  |  | 地下水位以下 | 0.4 |

条文说明：

表13参考CJJ/T 177-2012《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》的规定。

5.6.2  地基承载力与轻质土抗压强度验算

5.6.2.1  除与排水固结法联合应用外，直坡轻质土路堤应进行地基承载力验算。采用现浇护壁时，尚应验算护壁地基的承载力。

5.6.2.2  直坡泡沫轻质土路堤底面平均应力不应大于地基承载力特征值，最大应力不宜大于地基承载力特征值的1.2倍。路堤底面的轻质土抗压强度不宜小于路堤底面最大应力的3倍。路堤最大应力计算时，应考虑各种可能的荷载产生的力矩的影响。对图13（a）所示的轻质土路堤，轻质土路堤底面的最大应力可按式（2）计算；对图13（b）所示的轻质土路堤，轻质土路堤底面的最大应力可按式（3）计算。

（a）拼宽路堤                                       （b）斜坡上弯道路堤

1—轻质土；2—岩土；3—轻质土底面中线

图13  轻质土路堤受力

（2）

（3）

式中：

——轻质土路堤底面最大应力；

——BC线以上普通土、轻质土重量、路面重量之和（kN）；

——AB线上轻质土重量、路面重量和附属设施重量之和（kN）。

——BC线以上上汽车荷载（kN）；

——AB线以上汽车荷载（kN）。

——作用在轻质土路堤上的水平力（kN）。

——轻质土路堤重量、路面重量和附属设施重量之和（kN）；

——作用在轻质土路堤上的水平力（kN）。

——汽车离心力和风荷载之和（kN）。

——汽车荷载（kN）。

5.6.2.3  柔性桩复合地基、刚性桩复合地基承载力特征值宜按DB44/T2418计算。

5.6.2.4  泡沫轻质土路堤的软基处理采用刚性桩时，按式（4）计算的路堤底部轻质土抗压安全系数不应小于3。

（4）

式中：

——安全系数；

——轻质土无侧限抗压强度（kPa）；

——桩（帽）顶面面积（m2）；

——单桩负责面积（m2）；

——交通荷载（kPa）；

——自轻质土底面起算的材料层数（m）；

——第层材料的厚度（m）；

——第层材料的容重（kN/m3）。

5.6.3 稳定性验算

5.6.3.1  侧面临空且不设置锚固措施的泡沫轻质土路堤按图14和式（5）计算的稳定安全系数不应小于1.3。

（5）

式中：

——安全系数；

——BC线上的摩擦系数。无实测资料时可取0.5。边坡设置台阶时，可取土的综合内摩擦角；

——BC线以上普通土、轻质土重量、路面重量之和（kN）；

——BC线边坡上汽车荷载（kN）；

——滑动面倾角（弧度）；

——BC线上的黏聚力（kPa）；

——BC线长度（m）；

——AB线上的黏聚力（kPa）；

——AB线长度（m）；

——AB线上的摩擦系数。无实测资料时可取0.5；

——AB线上轻质土重量、路面重量和附属设施重量之和（kN）。

（a）不设台阶                      （b）设连续台阶                    （c）设单个台阶

1—轻质土；2—岩土；3—滑动面

图14  轻质土水平滑动分析分区

5.6.3.2  侧面临空且设置锚固措施的轻质土路堤安全系数按图15和式（6）、式（7）计算，计算安全系数不应小于1.3。当锚固体位于AB范围内时，安全系数按式（8）、式（9）计算。

（6）

（7）

（8）

（9）

式中：

——安全系数；

——BC线上的摩擦系数。无实测资料时可取0.5。边坡设置台阶时，可取土的综合内摩擦角；

——BC线以上普通土、轻质土重量、路面重量之和（kN）；

——BC线边坡上汽车荷载（kN）；

——滑动面倾角（弧度）；

——BC线上的黏聚力（kPa）；

——BC线长度（m）；

——AB线上的黏聚力（kPa）；

——AB线长度（m）；

——AB线上的摩擦系数。无实测资料时可取0.5；

——AB线上轻质土重量、路面重量和附属设施重量之和（kN）。

——锚固设施沿滑动面的抗滑力（kN）；

——锚筋倾角（弧度）；

——轻质土抗压强度设计值（kPa）；

——抗压板面积（m2）；

——锚筋抗剪强度（kPa）；

——锚筋横截面面积（m2）；

——岩土承载力（kPa）；

——锚固体受压面面积（m2）。可取普通土中锚固直径与长度乘积的2/3；

——锚固体纵向间距（m2）。

（a）无台阶                                             （b）设台阶

1—轻质土；2—岩土；3—滑动面；4—锚固体；5—抗压板

图15  水平滑动验算

5.6.3.3  图13（b）所示路堤按式（10）计算的抗倾覆安全系数不应小于1.5,。

（10）

5.6.3.4  泡沫轻质土路堤整体滑动稳定性分析宜符合JTG/T D31-02、JTG D30的规定。泡沫轻质土抗剪强度指标宜根据试验确定。当无试验资料时，其抗剪强度指标可按表13取值。轻质土填筑体位于软基上时，应将轻质土填筑体及其以上结构简化为荷载，然后进行整体稳定分析。

5.6.3.3  采用现浇护壁时，应验算护壁的抗滑移、抗倾覆稳定性。计算现浇薄壁墙护壁抗滑移、抗倾覆稳定性时，应考虑一定深度的裂缝中的水压力，泡沫轻质土对护壁的水平力可只计算未硬化轻质土的水平土压力，水平土压力系数宜取1.0（图16）。按式（11）计算的抗倾覆安全系数不应小于1.5。

1—已凝固轻质土；2—未凝固轻质土；3—现浇护壁

图16  现浇护壁抗倾覆验算

（11）

式中：

——现浇护壁及其基础上轻质土的重量之和（kN）；

——轻质土容重（kN/m3）；

——水的容重（kN/m3）。

条文说明：

不少采用现浇护壁的泡沫轻质土路堤工程出现护壁倾斜的缺陷，其主要原因是未验算现浇护壁在泡沫轻质土施工期间的抗滑移、抗倾覆稳定性，也未验算地基承载力。

5.6.4  抗浮验算

5.6.4.1  水面高于轻质土路堤底面时，按式（12）计算的抗浮稳定安全系数不应小于1.15。

（12）

式中：

—— 轻质土层数；

—— 第层轻质土的体积（m3）；

—— 轻质土顶面的恒载（kN）；

—— 水位下轻土体积（m）；

—— 水容重（kN/m3）。

5.6.4.2  抗浮稳定性受水库、河道、湖泊、海洋等水位控制时，宜采用相应水位验算抗浮稳定性；其他轻质土路堤抗浮稳定验算宜采用内涝水位。

5.6.5  沉降计算

5.6.5.1  泡沫轻质土路堤应计算沉降。沉降计算宜采用分层总和法。

5.6.5.2  正常固结土、欠固结土地基沉降计算应采用e - p 曲线或e - log p曲线。既有路基拼宽、削陡既有边坡、加高路堤换填轻质土、地基换填轻质土、病害路堤换填轻质土等情况，宜根据卸载前软土固结程度等确定前期固结压力，考虑回弹再压缩的影响。按式（13）计算换填轻质土后的剩余沉降时，小于的土层不宜计算工后沉降。

（13）

式中：

——剩余沉降（m）；

——补充勘察得到的第层土的初始孔隙比；

——第层土对应换填轻质土后总应力的孔隙比；

——第层土的厚度（m）。

5.6.5.3  总沉降修正系数宜取 1.0～1.2。当地基容许承载力大于两倍路基荷载时，取小值，用于桥（涵）台背填筑、路基沉降量过大处治时取大值。

5.6.6  换算厚度计算

排水固结预压后再施工轻质土路堤时，轻质土厚度应按式（14）、式（15）计算并取大者；真空联合堆载预压后再施工轻质土路堤时，轻质土厚度应按式（15）、式（16）计算并取大者。需要卸除的填土厚度应按式（17）计算。

（14）

（15）

（16）

（17）

式中：

——轻质土换填厚度（m）；

——安全系数，宜取1.2~1.3；

——路堤填土容重（kN/m3）；

——路面结构等效填土厚度、路堤设计填土高度、换填轻质土前已完成沉降土方之和（m）。水位以下沉降土方容重应换算为水位以上填土容重；

——对应的最终沉降（m）；

——预压填土厚度（m），已通车公路尚应包括路面结构的等效填土厚度。水位以下沉降土方容重应换算为水位以上填土容重；

——产生工后沉降的主要土层的固结度；

——容许工后沉降（mm），不宜大于50 mm；

——轻质土容重（kN/m3）；

——包括真空荷载等效填土厚度的预压填土厚度（m），已通车公路尚应包括路面结构的等效填土厚度。水位以下沉降土方容重应换算为水位以上填土容重；

——需要卸除的填土厚度（m）；

——路面结构等效填土厚度（m）。

6 配合比

6.1 一般规定

6.1.1 泡沫轻质土配合比设计包括配合比计算、试配、调整、配合比确定及出具配合比报告等工作内容。

6.1.2 泡沫轻质土配合比设计应采用实际使用的原材料进行试配，同一配合比应采用同厂家、同产地、同规格、同等级的原材料。当原材料发生改变时，应重新进行配合比试验并出具配合比报告。

6.1.3 泡沫轻质土配合比设计应包含湿容重、浆料流动度、抗压强度、体积吸水率、湿容重增加率和浆料标准沉降距标准沉降距等指标，并应符合下列规定：

a）湿容重等级和体积吸水率应符合设计要求。

b）流动度宜为140mm~180mm。

c）试配28d抗压强度应大于设计抗压强度的1.1倍。

条文说明：

c）试配过程是采用小型发泡设备发泡，小型强制搅拌机先将粉料和水搅拌均匀，再加入泡沫搅拌成泡沫轻质土，最后制作试件。现场实际施工时采用一体化大型搅拌设备，采用螺旋混合浆料长距离泵送浇筑。大体积的浇筑生产精细程度和浆料的均匀性要低于适配试验，因此，适配时28d抗压强度提高至设计抗压强度的1.1倍。工期紧张时，试配中可用7d抗压强度推测28d抗压强度，由于水泥磨细程度越来越高的原因，早期强度增长较快，试件的7d抗压强度已达到设计强度0.7倍。

6.2 配合比计算

6.2.1 泡沫轻质土的配合比宜按设计湿容重配置和计算材料用量。

6.2.2 泡沫轻质土用水量和泡沫轻质土设计湿容重可按下列公式计算：

mw=B（mc+mm）                                    （18）

ρs = (mc+mm+mw+βmf )/ 100                                 （19）

式中：

mw—1m³泡沫轻质土的用水量（kg）；

mc—1m³泡沫轻质土的水泥用量（kg）；

mm—1m³泡沫轻质土的掺合料用量（kg）；

mf—1m³泡沫轻质土的发泡剂用量（kg）；

β—发泡剂稀释倍数；

ρs—泡沫轻质土的湿容重(kN/m³)；

B—水胶比，用水量与胶凝材料的质量比，未掺入减水剂时，水胶比可按0.5~0.7选取；掺入减水剂时，水胶比应通过试验确定。

条文说明：

也是水泥的磨细程度越来越高的原因，未掺入减水剂时搅拌用水量也对应偏大，才能将水泥基浆料搅拌分散均匀。因此，将未掺入减水剂的水胶比提高至0.7。

公路行业泡沫轻质土生产采用的是大产能一体化设备，对应的搅拌、螺旋混合及泵送设备适应的原材料均为罐装粉料。含细集料和骨料的的泡沫轻质土需要强制式搅拌机混合泡沫与浆料，湿容重一般在10kN/m3~18kN/m3，更多的属于轻质混凝土应用范畴，因而湿容重计算时未考虑骨料内容的计算。

6.2.3  1m³泡沫轻质土中，由水泥、掺合料和水组成料浆总体积V1和泡沫群添加量V2可按下列计算：

（20）

V2=k(1-V1)                                      （21）

式中：

V1—由水泥、掺合料和水组成浆料总体积（m³）

ρc—水泥密度（kg/m³），取 3100kg/m³；

ρw —水的密度（kg/m³），取 1000kg/m³ ；

ρm —掺合料密度，实测（kg/m³）；

V2—泡沫添加量（m³）；

k—富余系数：视发泡剂质量、制泡时间及泡沫加入到浆料中再混合时的损失而定，对于稳定性较好的发泡剂，k取值1.1~1.3。

6.2.4 发泡剂的用量可按下列公式（22）、（23）计算：

（22）

（23）

式中：

mf—1m³泡沫轻质土的发泡剂用量（kg）；

my—形成泡沫的稀释后泡沫液质量（kg）；

β—发泡剂稀释倍数；

ρf—泡沫群密度（kg/m³）。

6.3 配合比试配

6.3.1 试配应进行湿容重、流动度和湿容重增加量试验，当各指标满足要求时，制取试件试件并养护。抗压强度选用100mm×100mm×100mm的立方体试件，试件制取数量每个配合比不少于2组6块；标准沉降距试件试件选用100mm×100mm×100mm的立方体试模，每个配合比不少于1组3块。

条文说明：

当流动度或湿容重增加量不满足要求时，应调整发泡剂的稀释倍率或种类，或调整配合比组成材料的种类和用量，重新进行试配试验。湿容重增加量试验用的浆料不能用于制作试件。如需设计提出软化系数要求时，应增加1组软化试验用试件。

6.3.2 当浆料固化沉陷距、抗压强度、体积吸水率不满足要求时，应调整发泡剂的种类和稀释倍率，或调整胶凝材料的用量、标号或品牌，重新进行试配试验。

6.4 配合比确定

6.4.1 泡沫轻质土试配指标结果初步满足要求后，确定配合比。

7 施工

7.1 一般规定

7.1.1 施工前应收集施工图纸、地质勘察报告，对现场施工环境进行调查，编制专项施工方案，进场前进行技术交底。

7.1.2 泡沫轻质土站点宜建在施工工点附近，施工便道应满足粉料罐车通行。

7.1.3 施工前应进行配合比验证，施工时应严格按照报验配合比施工，不得随意调整。

7.1.4 在浇筑泡沫轻质土之前应做好基底防、排水工作，防止坑槽积水。在地下水或地表渗水比较丰富区域，应采用渗沟、渗井集水进行排水。

7.1.5 当环境温度低于5℃或超过38℃时，不宜进行泡沫轻质土施工。

7.1.6 泡沫轻质土工程量超过10000m3时应先进行试验段施工，并编制试验段总结报告。试验段应选择在地质条件、断面形式及工程量具有代表性段落。

7.2 施工准备

7.2.1 应按原材料使用计划，组织原材料和附属材料进场、检验。

7.2.2 按计划组织设备进场，设备安装完成后应进行调试和标定。设备的要求如下：

a）单台设备泡沫轻质土浆料稳定泵送浇筑量≥90m3/h。

b）发泡装置单元应具有发泡剂、水的体积比自动控制与稀释功能。

c）设备应具有自动进料、电子计量、自动控制等功能。各单元控制系统应相互联动，具有自动统计和汇总功能。

d）综合信息显示屏应动态显示各个单元的计量信息和控制参数。

e）设备计量系统应通过相关检测资质的检测机构标定。

条文说明：

a) 泡沫轻质土路基施工为分仓浇筑。设备的产能越大单仓浇筑完成所需时间越短，浆料在初凝前即可均匀混合，成品质量越好。用于路基时泡沫轻质土均为大体积浇筑，因而单台设备稳定产能要求每小时不低于90m3。

b）、c）为目前国内公路行业泡沫轻质土设备能达到的要求。

7.2.3 泡沫轻质土制作过程中，原材料计量精度要求应符合表14的要求：

表14  原材料计量精度要求

| 材料 | 计量单位 | 计量精度 |
| --- | --- | --- |
| 水泥、外加剂 | kg | ±2% |
| 水 | kg | ±2% |
| 发泡剂 | L | ±2% |
| 掺合料 | kg | ±2% |

条文说明：

表14为原材料的计量精度要求，通过控制原材料的计量精度，达到表6中泡沫轻质土浇筑浆料的湿容重允许偏差范围。

7.2.4 泡沫轻质土施工前应进行工作面的验收。工作面要求如下：

a) 工作面按设计要求测设放样，确定泡沫轻质土路基边线、基底高程、台阶或坡面开挖的位置。

b) 基底为原状土或老填土时，应参考JTG F10 的要求进行场地清理和整平；基底为新填土时，应满足路基分区压实度要求。

c) 当有地基承载力要求时，基底应进行地基承载力判定。当存在软弱土时应通知建设单位确定处理方案。

d）除设计要求外，开挖后的渣土严禁在路基外侧堆放。

条文说明：

b）局部存在软弱土体和碎渣应予以清除。

c）当基底土存在软硬不均时，容易造成泡沫轻质土路基不均匀沉降，导致轻质土填筑体产生结构性剪切开裂，施工时如发现应及时联系项目相关单位，必要时进行软基处理。

d）路基外侧堆放渣土，附加荷载容易引起地基不均匀沉降，造成轻质土路基的破坏。尤其在软土地基减荷时，更应予以重视。

7.2.5 泡沫轻质土施工前应做好用水、用电规划，满足生产需要。

7.3 现场浇筑

7.3.1 水泥基浆料制备要求如下：

a）根据确定的施工配合比和工艺参数进行水泥基浆料拌合，应确保各组分混合均匀。

b）将拌合好的水泥基浆料存储在具备搅拌功能的存储罐内，避免水泥基浆料沉淀。

c）水泥基浆料制作到使用的时间不应超过1h。

7.3.2 泡沫制作要求如下：

a）根据配合比稀释倍数要求稀释发泡剂。

b）泡沫的产生宜采用压缩空气对发泡剂水溶液加压，发泡倍数可调且稳定。

7.3.3 将泡沫与水泥基浆料稳压混合，形成符合要求的泡沫轻质土浆料。

7.3.4 泡沫轻质土浆料应采用泵送施工，水平泵送最大距离不宜超过500m，垂直泵送高度不宜超过20m。地形复杂区域应根据现场情况合理配置输送泵，超出泵送距离和高程时可采用中继泵进行远距离输送或采用分级泵送水泥基浆料，混泡应在最后一级进行。

条文说明：

按照施工经验，以粉料制作的泡沫轻质土浆料水平泵送最大距离约500m，垂直泵送高度约20m。泵送距离越长，浆料的流量越小，300m以内的泵送距离施工效率最好。

7.3.5 应采用分仓、分层方式进行浇筑作业，单仓浇筑体积不宜大于100m3，单层浇筑厚度宜控制在50cm~90cm，最小浇筑厚度不宜小于30cm。单仓浇筑时间应控制在水泥基浆料初凝时间内。

条文说明：

施工过程中考虑到水泥基浆料的初凝时间，当水泥基材料初凝，就不能再继续施工，所以施工过程要进行分层分块，同时要考虑设备的产能，根据设备的产能来确定分块的大小。目前设备产能大于90立方米每小时，分块一般控制在100m2左右。

单层浇筑的最佳厚度为50cm~90cm，单层厚度过大时泡沫轻质土底部浆料压力增大容易消泡、泌水，形成质量缺陷。单层泡沫轻质土过薄影响整体性，因此本文件提出单层最小厚度要求。

7.3.6 泡沫轻质土浆料宜采用埋管和抛射混合方式分层浇筑。第1层采用埋管方式浇筑，浇筑顺序由浇筑仓内侧向外外侧托管浇筑，尽量减少混合料流动距离；第2层采用抛射方式浇筑，浇筑管宜与浇筑面保持缓倾角度，浇筑时出料口离浇筑点的高差宜控制在1m以内，浇筑顺序由内侧向外侧均匀浇筑；浇筑至每仓顶面时进行喷洒扫平。浇筑喷射浆料不应直接冲击面板及伸缩缝模板部位，避免造成面板底部及接缝处的渗漏。

条文说明：

《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T 177在基于泡沫轻质土小产能的基础上，规定泡沫轻质土浆料采用埋管浇筑的方式，浇筑过程工人站立在浆料中移动浇筑管口，优点是可以避免空气在浇筑过程中混入浆料中形成大气泡。缺点是管道在浇筑浆料中反复拖拽，对前期逐渐初凝的浆料扰动较大，破坏了浆料的均匀性；再者水泥的水化热高，夏天浆料的最高温度超过70℃，工人的工作环境恶劣。

近些年国内的设备和发泡剂技术提升较快，设备产能大，泡沫浆料的稳定性好，消泡率低。实际工程均采用的抛射方式浇筑。浇筑时工人可沿浇筑仓的长边前后移动浇筑管和浇筑管口，采用抛射方式浇筑直接将浆料抛射至浇筑位置，尽量减少浆料的流动距离。抛射的冲击力也可将浆料进行拌合。

7.3.7 泡沫轻质土浆料终凝后方可进行下一层的浇筑施工。

7.3.8 泡沫轻质土浇筑过程控制要求如下：

a) 浇筑过程的质量检验应符合表15的规定，检验结果应填写浇筑质量检验记录。

表15  浇筑过程的质量检验

| 项次 | 检验项目 | 检验频率 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动度(mm) | 连续浇筑每200m³自检1次 | CJJ/T 177 |
| 2 | 湿容重(kN/m3) | 连续浇筑每200m³自检1次 | CJJ/T 177 |

b) 浇筑过程试件制作及养护要求如下：

- 1）同一配合比连续浇筑时，每400m3制取2组试件；不足400m3时，取2组。

- 2）宜在浇筑管管口取样制作试件。

- 3）试件脱膜后，应置于密封塑料袋中或覆膜进行养护。

c) 浇筑过程中应对施工人员操作、设备参数设置、模板安装质量进行检查。

条文说明：

《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》CJJ/T 177-2012中第7.2.3节c）条的表述为“当同一配合比连续浇筑大于400m3时，应按每400m3制取2组试件”，对于刚好400m3情况没有包含进去，本规范改为“当同一配合比连续浇筑不少于400m3时，应按每400m3制取2组试件”；另外，对于当同一配合比连续浇筑少于400m3时，改为取2组，与《公路路基施工技术规范》JTG/T 3610中的要求保持一致。

7.4 附属工程施工

7.4.1 护壁采用混凝土预制面板时，预制面板制作要求如下：

a) 浇筑混凝土前，应按设计要求定位面板预埋环和粗铁丝网片。

b) 浇筑混凝土时，要注意控制好振动过程，确保拆模后面板外侧光面、颜色均一。

c) 浇筑完混凝土后，应重新测量定位面板预埋环位置。

7.4.2 面板安装施工要求如下：

a) 面板安装前应标出面板外边线并进行水平测量，曲线部分应加密控制点。

b) 砌缝应平直饱满，外侧勾凹缝。

c) 面板安装接近设计顶标高时，通过裁切顶部面板拟合顶面纵坡线性。

7.4.3 护壁采用钢筋混凝土薄壁墙时，应符合下列要求：

a) 地基开挖后应进行地基承载力检测，地基承载力应满足设计要求。当存在软弱土层须换填或进行地基处理。

b) 薄壁墙与填筑体之间的拉接构件应在墙体钢筋绑扎和混凝土浇筑时预埋，也可先预埋部分构件再进行焊接接长，焊接搭接长度满足要求。不应在混凝土浇筑完成后植筋或开凿墙体焊接钢筋。

7.4.4钢丝网或钢塑土工格栅铺设、沉降缝设置、抗滑锚固、防排水设施、防撞护栏等附属工程施工应符合有关标准和设计文件的要求。

7.5 养护

7.5.1 不宜直接在固化后的泡沫轻质土表面进行机械、车辆作业或堆压重物。

7.5.2 相邻浇筑层间隔时间超过48小时应进行保湿养护，最后一层泡沫轻质土的养护时间不得少于7天。

8 质量检验与评定

8.1 一般规定

8.1.1 泡沫轻质土路基质量检验与评定应符合JTG F80/1的规定。

条文说明：

泡沫轻质土路基质量检验与评定程序参考《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1中3.1、3.2和3.3条的规定。

8.1.2 泡沫轻质土路基工程作为一个分部工程进行质量检验与评定，分部工程划分应符合表16的规定。

表16 泡沫轻质土路基的工程划分

| 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 路基工程（每10km或每标段） | 泡沫轻质土路基（1～3km路段） | 泡沫轻质土、护壁、现浇顶板等 |

条文说明：

泡沫轻质土路基作为路基工程的重要组成部分，作用类似于支挡防护工程，本规范将路基工程中的泡沫轻质土路基划分为分部工程。其构造组成包含项目较多，可划分为多个分项工程进行验收，因此，本标准将泡沫轻质土路基划分为泡沫轻质土填筑体、护壁、现浇顶板等。

8.1.3 检查项目合格判定应符合下列规定：

a) 关键项目的合格率应不低于95%，否则该检查项目为不合格。

b) 一般项目的合格率应不低于80%，否则该检查项目为不合格。

c) 有规定极值的检查项目，任一单个检测值不应突破规定极值，否则该检查项目为不合格。

8.2 泡沫轻质土

8.2.1 泡沫轻质土应符合下列基本要求：

a）原材料的技术性能、规格符合设计要求和相关标准规范的规定；

b）泡沫轻质土的抗压强度、湿容重符合设计要求；

c）填筑体钢丝网、土工格栅的规格、间距和搭接等应符合设计要求，基层处理应符合设计要求；

d）施工资料、图表和试验检测数据齐全。

8.2.2 泡沫轻质土实测项目应符合表17的规定。

表17 泡沫轻质土实测项目

| 项次 | 检査项目 |  |  | 规定值或允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △表干容重 (kN/m3) |  |  | 符合表6的规定 | 附录C | 7.3.8条 |
| 2 | △强度(MPa) | 成型试件 |  | 不小于设计值 | GB/T 50081 | 7.3.8条 |
|  |  | 动力触探 |  | 在合格标准内 | 附录D | 每100m2不少于2点且每个自然段路基不少于2点 |
|  |  | 钻芯法 |  | 在合格标准内 | 附录E | 动力触探异常处钻取1孔 |
| 3 | 顶面高程(mm) |  |  | +50， -30 | 水准仪 | 每100m2不少于2点 |
| 4 | 轴线偏位(mm) |  |  | 50 | 经纬仪或尺量 | 每20m测1点 |
| 5 | 厚度(mm) |  |  | +50 | 尺量 | 每20m测1点 |
| 6 | 宽度(mm) |  |  | +50 | 尺量 | 每20m测1点 |
| 7 | 基底高程 (mm) |  | 土质 | ±50 | 水准仪 | 每20m测1点 |
|  |  |  | 石质 | +50，-200 |  |  |
| 注1.在空洞充填、管线回填工程中，一般项目内容可不检査。注2.“△”标注的为关键项目，其他为一般项目。注3.成型试件强度按照GB/T 50081方法检测，加载速率取20mm/min。 |  |  |  |  |  |  |

8.2.3 泡沫轻质土外观质量应符合下列规定：

- a）材质气孔大小均匀、细密，截面表观气孔直接应小于1.0mm；

- b）表面出现的非受力贯穿裂缝宽度应小于2.0mm；

- c）表面蜂窝面积应小于总表面积的1%。

8.3 护壁

8.3.1 护壁应符合下列基本要求：

a）原材料的技术性能、规格符合设计要求和相关标准规范的规定；

b）预制混凝土护壁面板在运输、安装过程不得断裂；

c）砌体砂浆配合比准确，砌筑应分层错缝，砌缝内砂浆均匀饱满、勾缝密实；

d）变形缝的位置、尺寸和数量应满足设计要求；变形缝应竖直、贯通，填缝料应填充密实，填充深度应满足设计要求。

8.3.2 预制面板实测项目应分别符合表18的规定。

表18  预制面板的质量检验

| 项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 不小于设计值 | 成型试件，按照GB/T 50081检测 | 每10m³取一组 |
| 2 | 边长(mm) | ±0.5% | 尺量 | 长宽各测1次，每200 块抽査1块，每项目至少5块 |
| 3 | 两对角线差(mm) | ±0.7% | 尺量 | 每200块检査1块，每项目至少5块 |
| 4 | 厚度(mm) | +5，-3 | 尺量 | 检査2处，每200块检査1块，每项目至少5块 |
| 5 | 表面平整度(mm) | ±0.3% | 直尺 | 长宽各测1次，每200块检査1块，每项目至少5块 |
| 6 | 预埋件位置(mm) | 10 | 尺量 | 每200块抽査1块，每项目至少5块 |

8.3.3 面板安装实测项目应分别符合表19的规定。

表19  面板安装的质量检查

| 项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计值 | 尺量 | 每20m量测1处 |
| 2 | 顶面高程(mm) | ±50 | 水准仪 | 每20m量测1处 |
| 3 | 轴线偏位(mm) | 50 | 经纬仪或尺量 | 每20m量测1处 |
| 4 | 面板垂直度 或坡度 | - 0.5% | 挂垂线 | 毎20m量测1处 |

8.3.4 现浇面板实测项目应分别符合表20的规定。

表20  现浇护壁的质量检查

| 项次 | 检验项目 | 规定值或允许偏差 | 检验方法 | 检验频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度(MPa) | 不小于设计值 | 成型试件，按照GB/T 50081检测 | 每10m³取一组 |
| 2 | 断面尺寸(mm) | 不小于设计值 | 尺量 | 每20m量测1处 |
| 3 | 顶面高程(mm) | ±50 | 水准仪 | 每20m量测1处 |
| 4 | 坡度(%) | ≤0.3 | 铅锤法 | 每20m量测1处 |
| 5 | 表面平整度（mm） | ≤8 | 2m直尺 | 毎20m量测1处 |

8.3.5 护壁外观质量应符合下列规定：

a）面板安装应光洁平顺，板缝均匀，线形顺适，无外鼓变形，变形缝上下贯通顺直；

b）现浇护壁表面无渗水和结晶物析出。

8.4 现浇顶板

8.4.1 现浇顶板应符合下列基本要求：

a）现浇顶板应采用钢筋混凝土，顶板坡度应符合设计要求；

b）顶板与泡沫轻质土紧密粘结，无脱空缺陷出现；

c）调坡层、衔接面锚固措施应符合设计要求。

8.4.2 现浇顶板实测项目应符合表21的规定。

表21  现浇顶板实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强度(MPa) | 成型试件 | 不小于设计值 | 每100m3成型1组且每个自然段不少于1组 |
|  |  | 钻芯法 | 在合格标准内 | 每400m测2点且 每个自然段不少于1点 |
| 2 | △板厚度 （mm） | 合格值 | -10 | 参考路面板厚，每400m测2点且 每个自然段不少于1点 |
|  |  | 极值 | -25 |  |
| 3 | 纵断高程（mm） |  | +10，-15 | 水准仪：中线位置每200m测2点 |
| 4 | 宽度（mm） |  | 不小于设计值 | 尺量：每200m测4点 |
| 5 | 平整度（mm） |  | ≤15 | 3m直尺，每200m测2处×5尺 |
| 注1.“△”标注的为关键项目，其他为一般项目。 |  |  |  |  |

条文说明：

当前泡沫轻质土路基浇筑完毕后，在上方都会浇筑混凝土顶板，然而对于顶板的质量检验缺少标准规范，鉴于此本文件增加了现浇顶板的质量检验内容。

8.4.3 现浇顶板外观质量应符合下列规定：

a）不应出现JTG F80/1附录P中板的外观质量缺陷；

b）表面平整、清洁、无积水。

附录A 吸水及软化性能试验

（规范性附录）

A.1适用范围

适用于测定泡沫轻质土的体积吸水率及软化性能。

A.2 仪器、设备

a) 电子秤1台，最大量程2000g，精度为0.1g；

b) 电热鼓风干燥器1台，精度为1°C；

c) 游标卡尺：尺长300 mm，分度值为0.05mm；

d) 恒温水槽40L，控制水温20±5°C；

e) 钢丝网片1片，配重块若干。

A.3 试验取样方法：

取在标准环境中养生28天后的预制泡沫轻质土试件：100mm×100mm×100mm立方体试件，1组3块，共2组。

A.4 试件吸水方法：

将1组试件放入水温为（20±5）℃的恒温水槽内，钢丝网加配重块压稳试件，配重块错开试件放置，水面高出试件30cm。试件浸水72h后取出，用湿布抹去表面水分，立即称取每块质量（m0），精确至1g，测量试件体积（V），精确至0.1cm3。

A.5 泡沫轻质土吸水软化性能试验步骤：

a) 取1组吸水后的试件进行抗压强度试验；

b) 取1组标养后的试件进行抗压强度试验；

c) 并计算各组抗压强度平均值 和 ；

d）吸水软化性能结果应按下式计算：

（A.1）

式中：

— 软化系数；

— 吸水强度（MPa）；

— 标养强度（MPa）。

A.6 体积吸水率试验步骤：

a) 将D.5步骤压溃后的吸水试件全部碎渣单个装盘放入电热鼓风干燥箱内，在（50±5）℃下保持24 h，烘至恒重（m1）；

b) 试验结果按下式计算：

（A.2）

式中：

—吸水率；

m0—试件吸水后质量，单位（g）；

m1—试件烘干至恒重质量，单位（g）；

—水的密度，单位（g/cm3）。

V—试件体积，单位（cm3）。

附录B 干湿循环性能试验

（规范性附录）

B.1适用范围

适用于泡沫轻质土浇筑工程，测定泡沫轻质土干湿循环性能。

B.2 仪器、设备

a) 电子秤1台，最大量程2000g，精度为0.1g；

b) 钢尺：尺长150mm，分度值为0.5mm；

c) 恒温水槽40L，控制水温20±5°C；

d) 材料试验机：除应符合现行国家标准GB/T 2611 中技术要求的规定外，精度不应低于±2%，量程的选择应能使试件的预期最大破坏荷载处在全量程的20%~80%范围内；

B.3 试验取样方法：

取在标准环境中养生28天后的泡沫轻质土试块：100mm×100mm×100mm立方体试块，2组6块。

B.4 泡沫轻质土干湿循环按下列步骤进行：

a) 取1组标养后试件进行抗压强度试验,并计算各组抗压强度平均值  fgc。

b) 将另1组标准养护后的试块，浸入水温为（20±5）℃的水中高出试件上表面10mm，保持24h后取出，用湿布抹去表面水分，在室内（20±5）℃自然晾干24h，作为1次干湿循环。

c) 将达到干湿循环后试验次数，分别进行抗压强度试验，并计算各组抗压强度平均值 fgc’。

d) 干湿循环系数结果应按下式计算：

（B.1）

式中：

Kg—干湿循环系数；

fgc’—干湿循环后试件强度（MPa）；

fgc—平行试件强度（MPa）。

附录C 表干容重、饱和容重试验

（规范性附录）

C.1适用范围

适用于测定泡沫轻质土表干容重和饱和容重。

C.2仪器、设备

a) 钢模或塑模：规格100mm×100mm×100mm；

b) 电子秤：最大量程2000g，精度为lg；

c) 游标卡尺：尺长200 mm，分度值为0.05mm；

d) 恒温水槽：控制水温20±5℃。

C.3试件制作

a) 试件制备：在试验室搅拌机拌合浆料或在现场浇筑管出口处取样，浇筑成型；

b) 规格数量：100mm×100mm×100mm立方体试件，二组6块；

c) 试件养护：试件由钢模中拆出后，3块为一组放入塑料袋内密封自然养护，保持室内养生温度20±2℃，养生龄期为28天。

C.4试验步骤

C.4.1表干容重试验步骤

a) 试件分3块为一组，逐块量测长、宽、高三个方向的轴线尺寸，精确至1mm；

b) 计算出试件体积V(cm³)；

c) 称量每块试件称重质量ma(g)。

C.4.2饱和容重试验步骤

a) 试件放入水温为20±5℃的恒温水槽中，然后加水至试件高度的1/3，经24h，加水至试件高度的2/3，经24h后，再加水至高出试件顶面300mm以上，保持24h；

b) 将试件从水中取出，擦去表面水分，立即称取每块试件重量ms（g）。

C.5 数据处理

数据处理要求如下：

a)按式(A.1)计算出表干容重γa(kN/m³)：

γα=10×mαV                                 (C.1)

式中：

γα—表干容重(kN/m³)；mα每块标准养护泡沫轻质土试件称重质量(g)；

V—试件体积（cm³）。

b）按式(A.2)计算出饱和容重γs(kN/m³)：

γs=10×msV                                 (C.2)

式中：

γs—饱和容重(kN/m³)；

ms—饱水养护之后的泡沫轻质土试件称重质量(g)；

V—试件体积（cm³）。

附录D  N20圆锥动力触探法

（规范性附录）

D.1 适用范围

本方法适用泡沫轻质土填筑体强度推定。

D.2 检测设备

a) 用于泡沫轻质土填筑体的圆锥动力触探试验的设备参数应符合表D.1的要求。

b) 动力触探设备各部件应由高强度的钢材制作，探杆应采用平直实心杆；探头材料采用45号碳素钢或采用优于45号碳素钢。

c) 动力触探设备的落锤应定期进行校准，检查探头磨损、锥尖高度磨损、探杆直线偏差及连接处丝扣完好情况。

d) 其他辅助工具：钢直尺等，探杆起拔器。

表D.1  动力触探设备规格

| 落锤 |  | 探头 |  | 探杆直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重锤质量（kg） | 重锤落距（cm） | 探头直径（mm） | 锥角（°） |  |
| 20±0.2 | 50±2 | 40 | 60 | 25 |

D.3 触探方法

a) 落锤应自由落体下落，落距应为50±2cm。

b) 检测锤击开始前，应在探杆上贯入30cm的位置进行标识。锤击过程保持重锤沿导杆铅直下落。

c) 记录贯入30cm时的锤击数。当贯入深度30cm不对应整数锤击数时，以贯入深度超过30cm的前一击数值作为锤击数结果；其中贯入深度记录精确至1cm。

d) 绘制单孔贯入击数与深度N直方图，计算同一强度击数的平均值。

e) 触探后的孔洞灌注水泥浆或水泥砂浆封堵。

D.4 触探频率、数量要求

圆锥动力触探检测频率、数量符合下列规定：

a) 圆锥动力触探检测应在最后一层浇筑完成后28d进行。

b) 触探点竖向贯入深度应贯穿泡沫轻质土浇注体，触探击数应连续、无明显连续突变。

D.5 判定依据

表D.2为设计强度与触探标准击数对照表。现场测试的触探击数不应小于表D.2中的触探击数。当局部存在软弱夹层时，层厚不应大于60cm，击数不应少于标准击数3击。

表D.2  抗压强度与触探击数对照表

| 设计强度（MPa） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准击数（击） | 12 | 18 | 25 | 32 | 45 |

附录E 填筑体钻芯法

（规范性附录）

E.1 适用范围

适用于采用地质勘探钻机或便携式钻芯机现场取芯，检验泡沫轻质土填筑体浇筑质量和强度。

E.2 检测设备

a) 钻取芯样、芯样加工和测量的检测设备与仪器均应有产品合格证，计量器具经检定或校准，并应在有效期内使用。

b) 钻取芯样时宜采用人造金刚石薄壁钻头。钻头胎体不得有裂缝、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。

c) 锯切芯样使用的锯切机应具有牢固夹紧芯样的装置，配套使用的人造金刚石圆锯片应有足够的刚度。

d) 宜选用芯样试件公称直径为100mm的钻头钻取。

E.3 芯样钻取

a) 芯样应在具有代表性的部位钻取，钻孔位置应避开收缩裂缝，且距离不小于40cm。

b) 钻芯机应安放平稳，固定牢靠。钻取芯样时应缓慢匀速钻进，钻进过程保持钻头稳定，钻芯时应加大循环冷却水的流量重排碎屑。

c) 芯样钻取部位应进行标记、记录，量取芯样节段长度。芯样钻取记录完后排列整齐拍照留底。

d) 可制取试件的芯样装入密封袋密封，放置在室内进行自然养护。

e) 钻芯后留下的孔洞应及时进行修补。

E.4 芯样试件加工

- 芯样试件的高度与直径之比宜为1.00，小于0.95或大于1.05时无效。

- 芯样试件的端面应进行磨平处理，磨平后的试件各方向高度偏差≤±0.1mm。

- 芯样试件上的孔洞应采用石膏胶泥补平，孔洞直径大于1cm时应重新加工制作试件。

- 在试验前应按下列规定测量芯样试件的尺寸：

1平均直径用游标卡尺在芯样试件上部、中部和下部相互垂直的两个位置上共测量六次，取测量的算术平均值作为芯样试件的直径，精确至0.5mm；

2芯样试件高度用游标卡尺测量，间隔60°角测量一次，共六次，精确至0.5mm。芯样试件的实际高度应在95mm~105mm之间，高度偏差不满足要求时重新加工直至满足要求。

E.5 抗压强度检测

a) 芯样试件检测28d抗压强度。

b) 芯样试件抗压强度试验仪器、操作要求及强度计算符合CJJ/T 177的规定。

c) 每组5块芯样试件，除去最低和最高值，取3块试件抗压强度算术平均值作为抗压强度结果。

E.6 芯样完整性指数

采用地质勘探钻机钻取芯样时，每回次进尺≥10cm的柱状芯样累计长度与每个钻进回次进尺的百分比，计算芯样完整性指数FQD。芯样质量评定参照表E.1。

表E.1  芯样质量评价

| 完整程度 | 完 整 | 较完整 | 较破碎 |  | 破 碎 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整性指数 | >90% | 90%～75% | 75%～50% |  | ＜50% |
| 完整性评价 | 优良 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 芯样外观性状 | 芯样连续完整，表面光滑、泡孔均匀，芯柱断口吻合程度高，表面偶有大直径泡孔 | 芯样基本连续、完整、不分层，表面光滑、泡孔均匀，连续部分的芯柱断口吻合程度高，表面偶有大直径泡孔 | 芯样连续性和完整性一般，芯样不分层，表面较光滑、泡孔消泡不明显，碎块判定强度高，芯样抗压强度满足要求 | 芯样连续和完整性一般、有分层现象，表面粗糙、泡孔消泡明显，芯柱破碎，初判强度低，抗压强度不满足要求 | 芯样连续性和完整性差，芯柱分层现象严重，消泡分层严重，多为碎块或碎渣 |

E.7 浇筑质量评价

a) 泡沫轻质土芯样抗压强度不小于设计强度的75%。

b) 芯样质量评价合格以上。当芯样质量评价为合格及以上。